ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЕЙ

Высокие физико-механические свойства полиэтилена и особенно малая его влагопроницаемость, а также стойкость против воздействия агрессивных сред послужили основанием успешного применения его в качестве оболочки кабелей. Полиэтилен в 12,2 раза легче свинца. Благодаря гладкой поверхности полиэтиленовой оболочки и большой ее механической прочности облегчается затягивание кабеля в трубопровод. Для увеличения светостойкости применяют полиэтилен с присадкой 2% газовой канальной сажи.

Влагопоглощение полиэтилена при комнатной температуре/после 1 мес. пребывания в воде составляет 0,03%, а после l года — 0,15%. Диффузионная константа полиэтилена для паров воды пр.и температуре 20° С равна 1,1 • 10–9 г/см2*мм рт. ст., а при температуре 40° С — 3 • 10–9 г/см2 • мм рт. ст., поэтому полиэтилен без металлического экрана не применяют для оболочек кабелей с влагоемкой бумажной изоляцией. Применение металлических экранов повышает влагостойкость полиэтиленовых оболочек. В качестве экрана применяют алюминиевую ленту толщиной 0,15—0,2 мм, накладываемую поверх 'поясной изоляции из полиэтилена продольно или обмоткой. Продольный экран диаметром больше 20 мм накладывают гофрированным. На экран наносят битумный состав и накладывают оболочку из полиэтилена. Минимальные толщины полиэтиленовой оболочки приведены в табл. 1–23.

Высокая импульсная прочность полиэтилена позволила создать кабели с уменьшенной повреждаемостью от грозовых перенапряжений, а также от перенапряжений при авариях в высоковольтных линиях передач.

Полиэтиленовая оболочка в зависимости от свойств полиэтилена и технологии наложения может иметь усадку. Наложение полиэтиленовой оболочки с вытяжкой недопустимо. При нагревании или под воздействием различных сред в оболочке могут образовываться трещины. Полиэтилен с индексом расплава 0,3 г/10 мин и менее практически стоек к растрескиванию. Наличие в полиэтилене низко­молекулярных фракций снижает его стойкость к растрескиванию.

Свойства полиэтилена приведены в табл. 1–10. Для оболочек кабелей применяют полиэтилен с дополнительными индексами 10 к и 12 к по ГОСТ 16338–70.