БРИКЕТЫ [briquettes]

1. Спрессов. в виде кирпича, плитки или кусков мелкие материалы (уголь, руда и т.п.) с использованием или без добавок. Б. должны быть водо- и ат-мосферостойки, высоко прочны, не содержать вредных веществ, иметь высокие металлургич. св-ва. 2. В порошковой металлургии -пористые полуфабрикаты из порошкового материала или стружки, получен, брикетированием: 
железорудные брикеты [briquettes] - брикеты, состоящие из железосодержащих материалов; сырье для домен, и мартен, печей; 
карбонизованные брикеты [carbonized briquettes] - брикеты из руд и концентратов ч. и цв. металлов, получ. с добавкой извести и подвергнутые естеств. или искусств, карбонизации. Брикетирование ведется при 50-100 МПа. Расход извести (пушонки или известкового молока) 5—20 % от массы шихты. В процессе гидратации СаО образуется гидрогель Са(ОН)2, являющ. минеральным клеем, а затем каркас кристаллов портландита Са(ОН)2. Окончат, упрочн. к. б. при карбонизации портландита влажными (до 80 %) отхо-дящ. газами (10-30 % СО2): 
Са(ОН)2 + СОг -> СаСО3 + Н2О. 
Катализаторы карбонизации: меласса, глюкоза и СаС12; 

металлизованные брикеты [briquettes] -железорудные б., в к-рых часть оксидов железа восстановлена до железа, имеют высокую механич. прочность - 10-15 кН/брикет, обусловл. прочным металлич. каркасом в структуре и отсутствием гематита. М. б. со степенью металлизации до 3 % называют вюститными брикетами. 
М. б. получают термобрикетированием руд-нотопливных шихт, а также концентратов предварительно восстановл. водородом и/или оксидом углерода в цилиндрич. реакторах с кипящим слоем. Каждые 10 % степени металлизации сырья позволяют повысить про-изв-ть домен, печи на 5—9 % при экономии кокса 5-8 %; 

офлюсованные брикеты [briquettes] — железорудные брикеты, получ. из смеси, в которую введен известняк; 

руднотопливные брикеты [ore-coal briquettes] — железорудные брикеты, содержащие пыле-ватые руды и концентраты, а также 5—15 % углеродистых материалов: коксовой мелочи, антрацита, бурого угля, буроугольного полукокса, торфа, торфококса и др., получ. с добавкой извести, именуют офлюсов. и используют в низкошахтных домен, печах; 

сырые брикеты [green briquettes] — железорудные брикеты, не подвергнутые высоко-темп-рному обжигу. Сырыми называются брикеты, упрочн. сушкой, автоклавированием и др. безобжиговыми методами, а также брикеты, предназнач. для обжига, до его осуществления. 

Шихта для произ-ва с. б. состоит из мелких руд, концентратов и добавок. С. б., предназнач. для обжига, должны иметь предел прочности при сжатии 1,0-1,5 МПа, обеспечив. им целостность при транспортировке.

БРИКЕТИРОВАНИЕ

[briquetting] -переработка мелких материалов в куски правильной формы равной массы (брикеты) прессованием в ленточных, вальцевых, штемпельных и кольцевых прессах. Для упрочнения брикетов используют связующие, цементирующие, клеящие (кек, битум, жидкое стекло) добавки. Цементир. и склеивание брикетов ведут при 10—50 МПа, а без связующих вещ-в - при 100-200 МПа. 
В 1858 г. в Германии была пущена брикетная фабрика для б. буроугольной мелочи, а в 1860 г. - каменно-рудной мелочи. Б. предложено в России в 1930-х гг. А. П. Вешняковым, к-рый разработал метод получения топлива — карболена в виде прочных брикетов из отходов древесного и каменного угля. При б. руды исх. материалом служит отсев в виде мелочи железных руд, мелкие и порошкообразные руды цв. металлов, колошниковая пыль домен, печей и др. металлургич. отходы. Б. осуществляется прессованием мелкой дробленой и очищенной от примесей стружки в гидравлич. и механич. прессах. Нагрев, материала в нек-рых случаях непосредственно при прессовании улучшает процесс б. Осн. механизмы упрочнения при б. - твердо- и жидкофазное спекание, карбонизация, автоклавное твердение и др. 
Железорудные брикеты используют в домен, печах и сталеплав. агрегатах, брикеты цв. металлов — в ватержакетных и отражат. плав, печах: брикетирование угольной шихты [coal charge briquetting] — способ повышения ее насыпной плотности, к-рый улучшает спекаемость и позволяет значительно увеличить массу сла-боспекающ. углей в шихте для коксования. Уплотняют шихту б. у. ш. брикетированием либо всей шихты со связующим или без него либо доли шихты (частичное б. у. ш.). 
Применяют частичное б. доли шихты, или только ее слабоспекающихся компонентов. В кач-ве связующего (6—8 мае. % брикетируемой шихты) используют кам.-уг. пек, смолу, нефтебитумы и др. До 30 мае. % брикетов перемешивают с остальной частью шихты при загрузке. При частичном б. шихты прочн. кокса повышается, произв-ть коксовых печей увеличивается. 
Впервые в пром. масштабе частичное б. у. ш. осуществлено в 1971 г. в Японии. В наст, время применяется на ряде з-дов Германии. Построена уст-ка для частичного б. у. ш. на Криворожском КХЗ (Украина); 
горячее брикетирование (термобрикетирование) [thermobriquetting] — брикетирование нагретой, частично размягч., иногда частично восстановл. шихты. Термобрикеты обладают высокой прочностью на сжатие (до 15 кН/брикет), сохраняя ее в домен, печи. Ме-таллизов. брикеты, получ. методом г. б., могут использоваться в кач-ве сырья для домен, печей. 
Пылеватую руду или концентрат перед г. б. нагревают до 800—1100 °С, что соответствует области пластичности вюстита и металлич. железа. Г. б. ведут, как правило, на вальцовом пресс-брикете. Повыш. пластичные размягч. и восстановл. по поверхности рудные зерна легко прессуются, образуя плотную структуру брикета. 
Г. б. применяется и для получения топливных и рудно-топливных брикетов.